Линия сборки ЭОП
[image: image1.png]Pz MO
Have @

e [ v

o] wie

G
=)
s @

o6
Ne

i

crs| want

s [
I s e
bl wis cz|_ e

- i [ 1] vt
e
- H@m
s
foe] e

e




Загрузка корпусов ЭОП, смонтированных на кассете по 8 штук в каждом, производится через клапан VH1 в камеру C1. Предварительно, в специальной камере с избыточным давлением азота, в корпуса ЭОП монтируются микроканальные пластины и привариваются контакты корпусов к кассете. Кассета переносится в транспортной таре, заполненной азотом. В камере C1 постоянно присутствует азот под избыточным давлением, который поступает из центральной магистрали. Далее кассета перегружается в высоковакуумную камеру CV1 (камера загрузки корпусов) через затвор VH2, а в камеру CV2 (камера загрузки фотокатодов) загружаются контейнеры (8 штук) с фотокатодами через затвор VH8. К камере CV1 подключена азотная магистраль через клапан VE1 и форвакуумная магистраль через клапан VH3. В камере также размещены: магнитный электроразрядный насос NM1, заливная ловушка BL1 и магнитный электроразрядный вакуумметр PM1. Форвакуумная откачка камеры осуществляется при помощи вакуумного агрегата в составе безмасляного механического и турбомолекулярного насосов, либо сорбционными насосами. Отсоединение этих насосов от высоковакуумной камеры происходит при помощи клапанов VH4 и VH14, соответственно. С помощью термопарных вакуумметров PV1 и VP2 контролируют давление в форвакуумной магистрали. Камеры CV2 – камера загрузки фотокатодов и CV3 – камера выгрузки имеют аналогичные устройства и подключение, как и камера CV1. После высоковакуумной откачки в камере CV1, через шибер VH5 кассета перегружается в камеру CT1 термического обезгаживания. В этой камере происходит отжиг корпусов ЭОП. Сама камера имеет схожие элементы, что и камера CV1, но вместо ловушки имеет сублимационный насос. Далее через шибер VH6 кассета оказывается в камере  электронной тренировки CT2. К этой камере подключены аналогичные устройства, что и к камере CT1, но дополнительно в неё вмонтирован масс-спектрометр. После электронного обезгаживания и электронной тренировки МКП (микроканальная пластина) кассета через шибер VH7 попадает в камеру сборки CT3, а через шибер VH10 в эту же камеру перегружаются колбы с фотокатодами. Камера имеет полностью аналогичные подключаемые устройства, как и камера CT1, хотя и имеется дополнительный шибер VH10, соединяющий её с камерой CV2. После монтажа фотокатодов на корпуса ЭОП кассета попадает в камеру выгрузки CV2. В этой камере происходит докомпрессия (запрессовка) фотокатодов на корпуса ЭОП. После операции компрессии кассета с готовыми приборами перегружается в камеру с избыточным давлением азота C2 (камера полностью аналогична и по внутреннему устройству и по подключению камере C1). В этой камере из кассеты демонтируются и изымаются готовые ЭОП.

Длительность нахождения кассеты и контейнеров в каждой высоковакуумной камере (длительность каждого технологического цикла) составляет от 8 часов до нескольких суток.
Камера электронной тренировки

Сверху камеры помещён цилиндр – сублимационный титановый насос с заливными отверстиями под жидкий азот, снизу подключен магнитный электроразрядный насос. Внутри камеры расположены восемь электронных пушек, под эти пушки позиционируется кассета с корпусами ЭОП, в которые вмонтированы МКП. Сами корпуса монтируются на кассету, к которой и привариваются их контакты. Этот процесс происходит в специальных монтажных камерах с избыточным давлением азота. Также в камере имеется несколько технологических отверстий – по “краям”, назовём их условно вход и выход отверстия для монтажа шиберов; “спереди”, в дальних позициях от центра камеры и симметрично центру расположены стержни подачи кассеты. Эти стержни крепятся к камере через сильфоновые соединения. Далее ближе к центру камеры и симметрично от него имеются два технологических отверстия под смотровые окна. А по центру расположено технологическое отверстие, в которое вмонтирован монополярный масс-спектрометр. С обратной стороны симметрично центру камеры присутствуют два отверстия для подвода питающих токов и напряжений на электронные пушки и на кассету с корпусами ЭОП, а также для механических манипуляторов, с помощью которых происходит прижатие контактов внутри камеры к контактам расположенным на кассете.

Методика подготовки эксперимента

Перед установкой масс-спектрометра в камеру электронной тренировки, через камеру термического обезгаживания и камеру предварительной откачки, был напущен азот. После установки масс-спектрометра форвакуумная откачка камеры электронной тренировки осуществлялась тем же путём, как и процесс напуска азота.

Процесс форвакуумной откачки осуществлялся в два этапа. На первом этапе шла откачка механическим вращательным насосом. Начальное давление в камерах 105 Pa (атмосферное давление 760 мм рт ст), конечное 5(102 Pa. Время откачки камер составило примерно 5 минут. На втором этапе откачка осуществлялась цеолитным насосом. Начальное давление в камерах 5(102 Pa, конечное 100 Pa. Время откачки камер составило примерно 35 минут.

Следующий процесс – высоковакуумная откачка,– осуществлялся с использованием магнитных электроразрядных насосов (в каждой из высоковакуумных камер имеется свой магнитный электроразрядный насос). Начальное давление в камерах 1 Pa, конечное приблизительно 10-6 Pa. Время откачки камер составило одни сутки. При давлении 10-3 Pa были закрыты соединительные шиберы между камерами. Далее каждый насос откачивал только свою камеру. В процессе последнего этапа холодной откачки (отжиг камер электронной тренировки и термического обезгаживания ещё не производился) несколько раз включались сублимационные титановые насосы в камерах электронной тренировки и термического обезгаживания, для уменьшения времени откачки.

При давлении в камере электронной тренировки 10-6 Pa был осуществлён съём первой серии масс-спектров. Интервал между масс-спектрами составлял 10 – 15 минут в зависимости от скорости развёртки. Усиление от 3,7 до 4,0 (соответствует напряжению на ВЭУ от -3,7 до -4,0 кВ). Один из масс-спектров этой серии изображён на рисунке 1 (приложение).
После чего насосы камер электронной тренировки и термического обезгаживания отключались и открывались соединительные шиберы между этими камерами и камерой предварительной откачки. Насос последней камеры не отключался.

Далее шёл процесс термического обезгаживания, который происходил в три
этапа. Первый этап – поднятие температуры камер электронной тренировки и термического обезгаживания (и их насосов) до 100 (C. Длительность этого этапа составило одни сутки. Второй этап – поднятие температуры тех же камер и их насосов до 200 (C. Длительность этого этапа составило также одни сутки. И третий этап – плавное охлаждение от температуры 200 (C до 27 (C. Длительность этого этапа составило около 5 часов.

В начале первого этапа процесса термического обезгаживания камер электронной тренировки и термического обезгаживания давление составляло 10-6 Pa.В конце второго этапа – 10-4 Pa. В процессе первых двух этапов работал только магнитный электроразрядный насос камеры предварительной откачки (эта камера не обезгаживается). До температуры 130(C остывание камер происходило в чехлах, далее их сняли. При температуре 150(C включили магнитные электроразрядные насосы камер электронной тренировки и термического обезгаживания. После 30 минут работы всех трёх насосов давление составило 2(10-6 Pa. Далее соединительные шиберы камер были закрыты. Причём, при дальнейшем охлаждении камер, участвовавших в процессе термического обезгаживания, несколько раз производилось включение сублимационных насосов, расположенных в этих камерах. Ток 20 А в течении 30 сек. Масс-спектрометр обезгаживался в общей сложности 2,5 часа при температуре 200 (C. По окончании охлаждения давление в камере электронной тренировки составило 1(10-6 Pa. При этом давлении была снята вторая серия спектров. Масс-спектры этой серии показаны на рисунках 2 и 3 приложения.

Далее начался технологический цикл: напуск азота в камеру загрузки, размещение кассеты с корпусами ЭОП в камере, форвакуумная откачка, высоковакуумная откачка. Данный технологический цикл составил одни сутки. По его окончанию кассета перемещается в камеру термического обезгаживания. В этой камере по специальной программе происходит изменение температуры, что позволяет значительно обезгазить корпуса ЭОП.

Масс-спектры представленные на рисунках 4 и 5 снимались через сутки после окончания процесса обезгаживания камер при давлении 10-6 Pa с интервалом в 30 минут.

К моменту окончания процесса термического обезгаживания элементов ЭОП давление в этой камере составило 4(10-8 Pa, а в камере электронной тренировки 10-8 Pa. При этом давлении был снят масс-спектр (шибер между камерами электронной тренировки и термического обезгаживания был закрыт), изображённый на рисунке 6. Через десять минут после открытия шибера также был снят масс-спектр (рисунок 7
Через сутки в камере электронной тренировки при давлении 10-8 Pa был снят масс-спектр, изображённый на рисунке 8. Через пять минут после открытия шибера также был снят масс-спектр (рисунок 9). После закрытия шибера (через 15 и 30 минут) также были сняты масс-спектры (рисунки 10 и 11). В момент съёма последней спектрограммы была включена осветительная спираль в камере электронной тренировки для позиционирования кассеты с корпусами.
Приложение
[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]i S-S

L - Lo gt ’
S A T L LT RS el

H Ha
e &,
FUE Tl St T LA
—. AU T L ‘ g T [ !Jrl!T....]il...lTi

A 3

e

.l-f........l ..t.im _..:x.nu.. .. ...
P AT L Gy . ppp————
I AN BN S ol (VI o
e o A W s e R
"!‘ ..._. .. _





[image: image5.png]R e a it e ah et RE L o ni
it .

R RN

T
Tl
T

+r
B o
b

IS N S R

food b e

P

e
T r 5
Tt
misann
a8

iy '
TgT _!H
S S I 1 i
ot g 4 e

.*
i
b

o

T AT e
T

L\T.NW,
o nnan et AN

e

i

A

S B

e =t

H

BB et

:ﬁflwu.rll,mlu.l.,!, *

et i S

) 9 | o
A

,AIMHIA,EJ I)..!.wl,vlrl‘l. #- + - ; —
B e

L gt A o e SUGRAERAY: SRR
L . * b E T

S e N I P et e e o SIS

———— : ‘
Ny e T

T T

e Y e,
-
- ‘.\‘\HL\»\\Q
bbb = et
- T e ﬁ
RS . W\ri.‘.w\x,.\ i

R SR
gL

SN S I s sracs S % - e
SO LT e p——
. Illli&llﬂll.l =

b

P

et 1 b ] -t :

ﬁ,,,,. i i s e
: ] - ;
i X

b T
g b T

A. ,
b ..rleL\,Tb.!tJ.!L,\ﬁ,, i g
et MU PN GRS AT
- ] T i ¥ NSRS, o T v
L v [ HaS A :
A RS -
R e s U B e ik —
o - = o it AR A e GV - .~ e S

#Um_,lA

T
B
g R T I B R o o e
' BN e a S v MR 0 IS e .
RS fare S SR G i S
RIS

i i
- e e o i

R N e S g

; R * S e i - H
LTl JIJM LRERIN NI S e

PR NS T e e o e S e et w.\*\.ﬂ\.ﬂ T

‘ e O NS A i IS L i

A N I N A Tt

J’ml%lfi, L B s RN B et » ¥

S ERRN LI I i P S NS RDRR SR
T UL A e s S SO T I
Y Nv4rlm’a\u\!,.Y id AWI)f i P T 1]

e b e s <t ot

et g

e s

P

e VU S

e R e R B e St

.
e

S




[image: image6.png]H i} L] i J e
it UEDUBEEIS S S e i ey S
e g s

T e

S RS

s RO ISR
S s SIS o

i

o O | AT SR N S T,

74_ v

.10T.wlf T ——
K NS G

o e bpnster 1k e
bk

P
ISESSENE AN

ST S0 WS W U S

v

RO
ik

b e P Ao, o vk o

e e it »Lﬂ e deg
; . ok
ISR s
- b P
T i T .
mamfey ’ T . *
.l.‘in!'x.!,"lﬂx.\\fl.\ et et

e

+

et

R I
SEREEES .

e

S S A

+ —t 4 .. U‘mnmmlx :
e e e 1 o e s
Yy o e e s SR
g

4 -

.h..,.lﬂ..ﬂﬂn. e

A

e oo s oen o

AR

. . | ARae S e nunna BT 5N
e 0 R A ST e R St W M i

——— s et o s o S

-y

el AN R SN TR S i
o - o= ¥ P i —t H y
Byt anuns anaiiBes==""""" IRy

¢ il T H ™ - "

) pus
D

D

S Ry e S IILI s
£ T L ety

TR ——
: i





[image: image7.png]P e e e
It iy oot o

__ ,
* * e

S A i AT SN

M LT e ,T!rt#.?&f.l! T

S U5 B S
B S et

[ e SN et ot S BRI ? .
F e T A e s S i NIRRT s I e
& P ek v : T \ e ot i

R B PR s oo SR Y N A R I e
e Bt T I Sy 7

e TR v Een Y S D
P - i G Pk 4

X iy A.. N N I I e I

PR

— - . b H -

: AL : e i 3
R T s S By b e st LR .
o L et 1 OT,?&IT.!T&‘L!T»T‘\; -~ 4
T e L L -
T ,

R P A U A S R I O e
T T e e T e T
$ T [ T T bt T
T e e
AT .M“+ITJJJ,JJ|¢JXT;LL T :

ri.lJ,lTLIT.T'.@l!:,L:LlTvW 7
- : e R N e

bt
e e o SO S S ¢ HESRUI B S
R
+-

Saass Ci —

...,
T
i

A

e

e

e
BRSNS
IRERIN BRSNS S

N L A e e
SRR £ S,

R—

: i

—H T

prod ;

e 3
|
5

BB e BUA wr s e
et I . ' "

oy T o

)

eeinambnn e




[image: image8.png]i S R SN S -+
Lol SR L S S S - -
IR I A IS «u(\L.\\w ;

¥ >
- L N i b
WHITI i o R it R Rt e ¥ et e |MT S, rEpe,
I iaanater PRI LBV crs ) | :

T 3 + R H i g \«\X\ \.\..HM
7&: i fH.lT...llf; e MM,‘, MRSty g M\.\
e — e 3

Euy; et
m.L:llr R S I i N -t ; i

e NN N R SRS . .
| i g e o N SO DHINER BN | 'EESRERSSSe o o USRS S L uin
WJII, T TN
e S USRI ) SRR RS 5 g
NS StRen e s e
. : I

- HM “ I

R NN . T i
“§ b Hor 1R + i . ]
Py LI s T S - +
; i b T SR

i I g AT ; A
-1- s ikatun i I I S s |
y - - T e i &
[ A T T -t

R A N — I

e DT

m. e LT

. '..rL,..Jl.,Q 1 . /,d
i ¥

. ,.\..\4
ST TN e

T LI A - —i der g b - '
m../TllthJr.Til!TllT‘TkA - g 8 - i : .W.Q«WJ\.W\M\W.\\\Y '

b .A.,.._”C”~
!

Baees a5s.

et ' 4
S . . : bt
H Jl , n*LJl.«I.”\.L\w.L\ i

TR

5§ IEnmenERREETC
, T
A i3 ILJ!T%.F\TQLAH\T e

- — : .I‘l &
RS i =
T e 4 {7 N Rt e e 3
IR ISRaS R N i S A
N R N Ny B :
L P I 08 e e
NN +LUH4 bt

oot LT LT

e SSUID TN S s B S e o .




[image: image9.png]/ ﬂi! Mi! :.f:!

i !ﬂeii
i .ii”"”f’ﬁ’"f”m T

» vy !I!! Ilii'!!.éi!i!'ii
; 1!§i !ﬂ‘*
il

Jf'\
J§ A ‘!
4




[image: image10.png]



[image: image11.png]ll.f !l .....
M |

:"ﬁ" "E"-"::ggs'.' RERSENEEN 1] ' RESREN
B e

] o Im ==l ) . "*- -+ . H »‘4# '
HEESHER : ; B | EEEm R g .*.‘.,;“;E:’f."fﬁ:::-:-'-== i ".. ’zi‘ﬁz ficsalii i i ﬁﬁjﬁ i
AR RNEEE mnnREEESE N FHHE ‘ : [REEE 15 JRSSARSAERERERERES EEamaEEaEs =T RS ".EEE------. “--"“"“‘- -"“ sezsE -h-n lll Enu II=-. 7 EARARBERSEEAS!
E‘.:aﬁa%i'ﬁ'-ﬁsaaa e, S i i A T =aaa...:::...=5§'=i‘==.s:-a= e IR
‘=?-.= HEEE i i

A ]

B EaSsaegsaereD AT Sesssasats sjissases H .=... =. a2 ERRsatffanadisazssuzasd s
B O B sl %Fg‘*‘* i *ﬁﬁﬁﬁﬁ% SRR
.!E“ T "‘E'" .a;a'!"iai:%i.:i:ﬂ;;‘!a’ i _-.==_5!.- -'“““‘;_.'.;?5 o BRE =-=: i “?:;:'g ‘: ;-%“‘-:é""““' t?t‘?_;‘;‘-’ ii?-.“- i ﬁ- i ‘?‘ga-‘?‘i_!:::‘?“ti'i:ﬁﬁ‘ i . ... : i“i ;E' = :'.".".: iy ~t
o %-h i AR £ R Ei‘"m s siehé‘:‘h.‘.‘.‘i: L MU ,.?.ﬁa"‘i%w ,i R ‘E? i ‘=!‘%i‘-..=-ai=‘

-

555' 5'55-‘-'5 m::-- Y :- T L‘-k* ‘i’ 5
En,. lll . ,'..!E"’;i H ’+ . A .ﬁ ﬁg ,’i .!i '[fi ' “ igﬂ‘ ;
e

e

—‘Ll4— —‘Ll4—

W “JEZ“ feid ..... ' T s 133 “44 ;giﬂg""'":-? :f H '..===

.WL_;__ i MH l-nm = HHHHH - jr* BNAESEEERmay a lll ll HHHHHH -+ -l-n- H Hg" NS RN SRR
s 7"L'ﬂ.1uiﬁ T Lif R s _;_H_;#J,J;; ERSARNNENRS AuNwEnn EEEEEaESanss l===.... M = Baei .55 .= .=llll # Em "‘ *1 Ti JI*F {j}jﬁ T





[image: image12.png]gy N o e S A ST ol g N e e .
SN ]
T : -

. . R S S, :

st S s e b S Sy S m

e e T T T s
b ot S - [ i PSR S o et SO - H T - - .

/lIr ,Il.lrr#..i,ia:,jv.a_.\.rv ~
.[A.IT.W‘ fffflll.l@.illl&\il\\t\..l\*!\fl{ ,~

T —— e SUMA SRR s

— f!nl.l:l..”“lloi SN D e o SN A
¥ .l.lll.w.rlllfuf']lr.d SOOIV ln\i\J\‘ulI?L\.ﬁ\.J\ e 1
F . -

SRR v .

i WU R S T b ot

T i s R S SRS S

i, il ¥ LR e T rues: W L e

R e U RN s o S NNUE. SRS B e I

g S S O g IR . el S SR B .
S [ ‘ . T g By

R R R e ” I I

Ry R e G BB SR S st

mlf; et W N et S SR s * &}\TL\\\\

e H { - g

. !rne.tfql,!.LIL_MH;!-.,{..Y = T d
. R SR SR

Wf,./‘,ﬂ,«tffuibzi_,. — 4:1:@«\&. = .t_w,‘_(a-
T e T
- ) .‘Avi# T . 1 e - n\."i‘\‘ti\t ‘+\ o v‘
- ww,:.rw,,‘,,lctl-w.i*\,u H;A\uff.l\\mg\uw‘w‘\ 3

. ; . Lxl
.,lrif.Y.:JJ-I:I'?!?T!..:;1_\1
L R A e RIS Sl o, ¢ /
P SO S 45 B S S i 4
n}fllﬂ.“ﬁ“#”illﬁlluixx %\lt\ X
- 1 e o S RSE r
T TS
o gt
{ 4 :

Pt LT S i
rlf..lmlﬂ?u!llt.l.. N b
-

4 ¥
A SR o R
e S R

T " ! i T
—-— R i e I DN g g

+ .._ 10!11"«.&:*.1;114“\\#&” \‘\..T‘q\«l ]
.T g el ! L b —— Tr:l&.&n%;f}.l't‘\.lulﬁ..\\\tt,\l.k . ti\\ I
o S R e s o S I SIS S e S
bk [ (- i : I, o 3 il

£ 1= B 4t

R I s o S Sl L
.y 4,:UMWJJITwaerf.1A —~4 .fttiré%
NG R i IR Sy

- o A AR e s

e N

- i
e s e

R A R R el S
SR AT RSl i Bl
; - fh.fﬁ;fl“mﬂ:LL\.l.»i.ﬁ-w.tx Tl
; I 'S SN S SR s Y j—t -
S Bamman S —— oty al
deg ; _JJJ..r.?ftlT,l.L,-}L A,QL.la?%;!JH.r\xm“LJ\X\ B
JITJI» m..leLrLf..wlrl .H\Lu‘ll\»\TL\;.\W\ﬂw
by IR .»\.\ﬂl\\ b

H N ..I\\\'\uh\ﬂ

; : L.,T;,«,.T%\.\cll

)
RS

.,.,.:,.,‘_ ; , b T 4s ! P—— T T s et - Vgt
TR T ; il SRV — et Tt Tt s samanes uraS RN T
o .. | et g T I % L : -3 e e ey g g T ;. ey
R o IR I R e e T s e e s IO T A e e L S O a S o e e s S RIS S DS o 8
,l‘., s ; e - 7%&»1 : ; - T \\W\.\*\\H\\Mx TJLLJ!A..LL!:; L K i i bi\\\wm.ﬂ\.f i
] ' : d ; s 1 o HISAIIDED e s
g bt = e z\.\.r\_‘\T\m ?é«%#t \1\\1“&‘1\\..\\¥L
I A e o SR - i PRRERIINS S i I : 1 + RN RN ottt -
1 gy e SIS R S NS RN By oy i B T T T T

.
Adu
T Ty TV i)
" : i1 3
R, 86 _wi, 4 v
-

e ol oA Lt "
T e e - i — ]

- IR R RSO
o B o o I W S 1 SOOI ORI S s ROF
JMM,;W&:&:P.T#‘TIHW.« d b e T ,\‘.\\L\.,\.v\.\
NN a e N BRGNS o o gt Iy

i H .”. R #lT,l...T.rL,i, K B

I I S sy |





Схема высоковакуумной технологической линии сборки ЭОП





Рисунок 1. Масс-спектр до отжига установки при давлении 10-6 Pa, напряжение ВЭУ –4 кВ, масштаб по оси масс 1 мВ/см (10 а.е.м./см), по оси интенсивности 10 мВ/см.





Рисунок 2. Масс-спектр во время охлаждения установки после отжига при температуре 100 (C, давлении 2(10-6 Pa, напряжение ВЭУ –4 кВ, масштаб по оси масс 0,25 мВ/см (2,5 а.е.м./см), по оси интенсивности 10 мВ/см.





Рисунок 3. Масс-спектр через 45 мин после снятия предыдущего спектра при температуре 83 (C, давлении 2(10-6 Pa, напряжение ВЭУ –4 кВ, масштаб по оси масс 0,5 мВ/см (5 а.е.м./см), по оси интенсивности 10 мВ/см.





Рисунок 4. Масс-спектр через сутки после отжига установки при давлении 10-6 Pa, напряжение ВЭУ –3,7 кВ, масштаб по оси масс 0,25 мВ/см (2,5 а.е.м./см), по оси интенсивности 5 мВ/см.





Рисунок 5. Масс-спектр через 30 мин после после снятия предыдущего спектра при давлении 10-6 Pa, напряжение ВЭУ –3,7 кВ, масштаб по оси масс 0,5 мВ/см (5 а.е.м./см), по оси интенсивности 5 мВ/см.








Рисунок 6. Масс-спектр через двое суток после отжига установки при давлении 10-7 Pa, напряжение ВЭУ –4 кВ, масштаб по оси масс 0,25 мВ/см (2,5 а.е.м./см), по оси интенсивности 10 мВ/см.





Рисунок 7. Масс-спектр через два часа после снятия предыдущего спектра при давлении 10-7 Pa, напряжение ВЭУ –4 кВ, масштаб по оси масс 0,25 мВ/см (2,5 а.е.м./см), по оси интенсивности 25 мВ/см.





Рисунок 9. Масс-спектр после открытия шибера между камерами электронной тренировки и термического обезгаживания при давлении 10-8 Pa, напряжение ВЭУ –4 кВ, масштаб по оси масс 0,25 мВ/см (2,5 а.е.м./см), по оси интенсивности 10 мВ/см.








Рисунок 8. Масс-спектр через четверо суток после отжига установки при давлении 10-8 Pa, напряжение ВЭУ –4 кВ, масштаб по оси масс 0,25 мВ/см (2,5 а.е.м./см), по оси интенсивности 10 мВ/см.








Рисунок 11. Масс-спектр через 15 мин после снятия предыдущего спектра (в камере включена осветительная спираль) при давлении 2(10-8 Pa, напряжение ВЭУ –4 кВ, масштаб по оси масс 0,25 мВ/см (2,5 а.е.м./см), по оси интенсивности 10 мВ/см.





Рисунок 10. Масс-спектр после закрытия шибера между камерами электронной тренировки и термического обезгаживания при давлении 1(10-8 Pa, напряжение ВЭУ –4 кВ, масштаб по оси масс 0,25 мВ/см (2,5 а.е.м./см), по оси интенсивности 10 мВ/см.











