## Slide 1: Методы контроля поверхности

## Slide 3: МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Существует два вида колебательных спектров: спектры комбинационного рассеяния и инфракрасные спектры поглощения и отражения. В результате электронных переходов между соответствующими энергетическими уровнями при поглощении или испускании определенного кванта излучения появляются спектры. Молекулярная спектроскопия изучает спектральный состав излучения, получающегося в результате поглощения, испускания или рассеяния электромагнитного излучения веществом.

## Slide 4
При совпадении частот колебательного движения атомов в молекулах и электромагнитных колебаний внешнего источника излучения наблюдается резонансное поглощение энергии, в результате которого молекула переходит с нижнего (основного) колебательного уровня на один из возбужденных. Колебательным переходам соответствуют меньшие энергии и частоты по сравнению с электронными, поэтому для перевода молекулы в возбужденные колебательные состояния необходимо излучение в более длинноволновой, инфракрасной, области спектра.
Кроме колебаний, молекулы могут принимать участие во вращательном движении (в жидкостях и тем более в твердых телах вращательное движение заторможено и выступает в виде вибраций, т.е. маятниковых движений).
Вращательные переходы имеют место при поглощении еще меньших энергий, чем это характерно для колебательных переходов. В чистом виде они наблюдаются только в микроволновой и радиочастотной областях спектра. Твердые образцы могут готовиться для исследования ИК-спектров различными способами. В электронике ¬ это монокрис-таллические и тонкопленочные материалы. Материалы с большим коэффициентом поглощения ИК-излучения исследуются методом отражения. Для этого исследуемая поверхность образца подвергается шлифовке и полировке.
Метод исследования поверхности твердых тел, получивший название «нарушенного полного внутреннего отражения» (НПВО). Метод был разработан в начале 70-х годов прошлого века одновременно Фаренфортом и Харриком. Предложенный ими метод основан на использовании как однократного отражения для получения спектров массивных сильнопоглощающих образцов, так и многократного нарушенного полного отражения для исследования поверхностных соединений и тонких пленок. (НПВО). Метод был разработан в начале 70-х для исследования поверхностных соединений и тонких пленок.
1 ¬ образец; 2 ¬ элемент НПВОгократного нарушенного полного

## Slide 5: Характерные спектры пропускания тонких пленок SiO2 на кремниевой подложке.
В спектре наблюдается ряд полос поглощения. Наиболее сильные полосы наблюдаются при 465 см–1, 812 см–1 и 1090 см–1. Все указанные полосы поглощения принадлежат к фундаментальным колебаниям групп Si-O в SiO2.

## Slide 6: Фурье-спектрометры
Прибор представляет собой интерферометр, на выходе которого при линейном изменении разности оптического хода происходит модуляция светового потока с частотой, пропорциональной волновым числам или частотам электромагнитного излучения, т.е. происходит селективная частотная модуляция. Спектральный состав излучения определяется с помощью обратного преобразования Фурье.
Фурье-спектрометр состоит из источника излучения 1, входной диафрагмы 2, объектива коллиматора 3, селективного модулятора 4, 5, 6, 13, выходного коллиматора 8, выходной диафрагмы 9, приемника 10, усилителя 11 и индикатора 12. Селективный модулятор представляет собой интерферометр, в котором световой поток разделяется светоделителем 4 и направляется на зеркала 5 и 13. Интерферирующие пучки собираются соединительным устройством 7 и направляются на объектив 8. Частотная модуляция осуществляется линейным перемещением одного из зеркал 5 с помощью подвижного устройства 6. Это перемещение, пропорциональное изменению разности хода, передается на индикаторное устройство 12, где строится зависимость интенсивности излучения от разности хода, т.е. фиксируется интерферо-грамма. Далее находится спектр путем гармонического анализа интерферограммы, то есть разложе-ния ее на частотные составляющие путем обратного преобразования Фурье. Это осуществляется с помощью ЭВМ.
Фурье–спектрометр Infralum FT-801

## Slide 7: Спектр поглощения для монокристалла кремния (при 300К)
Чувствительность Фурье-спектрометра при измерениях при комнатной температуре равна 1016 см–3 для кислорода и 2·1016 см–3 для углерода. При охлаждении пластин до температуры жидкого азота можно повысить чувствительность до 2·1015 см–3 для кислорода и до 4·1015 см–3 для углерода. Путем измерений значений составляющих в форме узких выбросов на интерферограмме, полученной с использованием отра-женного от образца излучения, можно определить с высокой точностью толщину пластины. Таким образом, фурье-спектрометр может быть использован в качестве прибора для измерения толщины

## Slide 8: Спектроскопия комбинационного рассеяния
Спектроскопия комбинационного рассеяния света (в иностранной литературе обозначается термином «рамановская» спектроскопия) – раздел оптической спектроскопии, изучающий взаимодействие монохроматического излучения с веществом, сопровождающееся изменением энергии рассеянного излучения по сравнению с энергией падающего на объект (возбуждающего) излучения. Комбинационное рассеяние (КР) обусловлено неупругими столкновениями фотонов с молекулами (или ионами), в ходе которых они обмениваются энергией. Комбинационное рассеяние света (КРС) – рассеяние в газах, жидкостях и кристаллах, сопровождающееся заметным изменением частоты.
В отличие от рэлеевского рассеяния света, при КРС в спектре рассеянного излучения наблюдаются спектральные линии, отсутствующие в линейчатом спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение появляющихся линий (называемых комбинационными линиями или спутниками) определяется молекулярным строением вещества. КРС было открыто Г. С. Ландсбергом и Л. И. Мандельштамом в 1928 г. при исследовании рассеяния света в кристаллах и одновременно Ч. В. Раманом и К. С. Кришнаном при исследовании рассеяния света в жидкостях. я ядерного остова молекулы.
Сам процесс комбинационного рассеяния можно представить себе как «реакцию» взаимодействия фотона с молекулой. В результате неупругого рассеяния в спектре появляются фотоны с меньшей энергией (энергия молекулы при том увеличивается) – «стоксово» рассеяние, и фотоны с большей энергией - «антистоксово» рассеяние.
Схематичное расположение стоксовских и антистоксовских компонент КРС относительно линии рэлеевского упругого рассеяния света.

## Slide 9: Внешний вид современных устройств для Рамановсой спектрометрии.
Принцип действия такого спектрометра основан на возбуждении лазерным излучением в образце колебаний и регистрации рассеянного излучения. Монохроматор имеет диспергирующие элементы ¬ обычно дифракционные решетки, число которых определяется необходимым отделением высокоинтенсивного релеевского рассеяния от комбинационного рассеяния. Интенсивность КР в 107–108 раз меньше интенсивности релеевского рассеяния. Максимальное разрешение серийных КР-спектрометров составляет 0,5 см–1. Свременные КР-спект-ометры применяются совместно с аппаратурой Фу-рье-преоб-разования. В качестве источника излучения чаще всего используются гелий-
неоновые или аргоновые лазеры. В качестве стандартного, надежно работающего используется импульсный Nd-YAG лазер.
В 1977 году был разработан новый метод КР-спектроскопии, позволяющий в 104–108 раз увеличить интенсивность КР адсорбированных на поверхности молекул. Этот метод получил название: спектроскопия усиленного поверхностью комбинационного рассеяния. Причины, вызывающие усиление поверхностью КР, можно разделить на две группы ¬ электромагнитные (эти явления описываются уравнениями Максвелла) и химические, описывающиеся уравнениями квантовой химии. Усиление поверхностью КР наблюда-
ется для целого ряда адсорбированных на поверхности металлов: Ag, Au, Cu, Pd, In, Hg, Tl, Al, Li, Na, K, Ga, Zn и Cd, но при строго определенных условиях.
Для возникновения усиленного поверхностью КР необходимы два условия: во-первых, поверхность должна иметь специфическую морфологию и определенную шероховатость; во-вторых, адсорбент должен обладать соответствующими диэлектрическими свойствами. По-видимому, размер поверхностных дефектов должен быть соизмерим с размерами атомов. Наибольший эффект усиления получен при размере частиц на поверхности в 10 нм. Что касается влияния диэлектрической проницаемости, то для поддержания
больших локальных электрических полей в комплексной величине диэлек-u, Ag, Cu наилучшим образом соответствуют этому критерию.

## Slide 10: МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ВТОРИЧНЫХ ИОНОВ
ВИМС обладает рядом уникальных возможностей:
1. Анализу можно подвергать любые твердые вещества без какой-либо
специальной подготовки (металлы и сплавы, полупроводники, диэлектрики).
2. Регистрируются все элементы от водорода до трансурановых.
3. Идентификация изотопов не требует дополнительных усилий.
4. Чувствительность анализа на современных приборах составляет по
концентрации ~ 1012 – 1016 атомов примеси в 1 см3 (~ 10-4 – 10-7%), по расходу
вещества ~ 10-14 – 10-15 г (~ 10-6 монослоя).
5. Возможность проводить послойный анализ материалов с высокой раз-
решающей способностью по глубине – порядка 30 – 100 Е.
6. Идентифицируются не только отдельные элементы, но и их химиче-
ские соединения.
В тоже время метод имеет и некоторые недостатки:
1. Трудность точного количественного определения элементного состава
образца, связанная с зависимостью вероятности ионизации частиц от их ок-
ружения.
2. Разрушающее воздействие пучка первичных ионов на исследуемый
образец, и как следствие, возникновения эффектов связанных с перемешива-
нием и сегрегацией элементов на поверхности.

## Slide 11
Установки для ионного микроанализа содержат: источник и систему фокусировки пучка первичных ионов; устройства для сбора и фокусировки вторичных ионов; масс-спектрометр с системой регистрации тока вторичных ионов; устройства для формирования, наблюдения и документирования изображений поверхности, исследуемых объектов во вторичных ионах выбранного типа.
В качестве ионных источников чаще всего применяются дуоплазматроны, дающие интенсивные пучки как положительных, так и отрицательных ионов
В зависимости от способа получения и обработки ионного сигнала можно выделить три типа устройств для МСВИ: ионные масс-спектральные микроскопы, ионные микрозонды и растровые ионные микроскопы.
Блок-схема ионного масс-спектрального микроскопа – на рисунке. Вторичные ионы различных сортов, испускаемые образцом, ускоряются и фокусируются фильтром. Увеличенное ионное изображение бомбардируемой поверхности фильтруется масс-спектрометром, на выходе из которого получается изображение, сформированное ионами уже только одного, выбранного сорта. Это изображение передается в систему, преобразующую его сначала в электронное изображение. Таким образом, микроскоп дает увеличенную картину распределения элемента выбранного сорта по поверхности образца. Перестраивая масс-спектрометр, можно получить картину распределения любого интересующего элемента.
Установка для анализа методом вторично-ионной масc-
спректроскопии Cameca IMS3f Magnetic

## Slide 12: Основные характеристики и применения
МСВИ является наиболее универсальным и прямым методом анализа элементного состава твердых тел. С его помощью могут быть определены все элементы периодической системы, включая водород, а также их изотопы.
Наиболее перспективной областью применения МСВИ является контроль слоистых композиций. Главная особенность МСВИ – очень высокая чувствительность. Пределы обнаружения по концентрации элементов достигают 10–7 %, по массе – 10–16г. Минимальный анализируемый объем вещества – 10–14 см3.
В установках для изучения поверхностных явлений (адсорбции, окисления) создается сверхвысокий вакуум (10–7–10–8 Па), обеспечивается чистота первичного пучка и поверхности образца, что предупреждает возникновение неконтролируемых химических процессов и имплантации примесей. В приборах для общего, послойного и локального поверхностного анализа обеспечивается вакуум не хуже 10–4–10–6 Па.
Методом МСВИ можно проводить количественный и полуколичественный анализ всех элементов от водорода до урана. Минимально обнаруживаемые концентрации в зависимости от определяемого элемента, матрицы, в которой он определяется, и используемого первичного пучка могут меняться на несколько порядков. При наличии соответствующих эталонов точность количественного анализа с помощью МСВИ может достигать 10–15 %
Поскольку бомбардировка образца первичными ионами приводит к по-
слойному распылению мишени, метод ВИМС позволяет определять измене-
ние концентраций элементов с глубиной. Для этой цели измеряют ток вторичных ионов от времени бомбардировки, а затем проводят перерасчет временной шкалы в глубину травления: z = vt.