## Slide 1
Взаимодействие ускоренных ионов с веществом

## Slide 2: Взаимодействие ускоренных ионов с веществом
При падении ускоренных ионов (энергия 0.1 – 100 кэВ) на поверхность твердого тела возможны следующие виды взаимодействий:
1. Обратное рассеяние иона атомом или группой атомов на поверхности. При этом происходит отклонение траектории иона и обмен энергией с поверхностью.
2. Атомная дислокация – смещение после удара атома на поверхности в положение с более сильной связью со структурой образца.
3. Внутренние дислокации в веществе при облучении ионами с большой энергией.
4. Физическое распыление – удаление с поверхности оного или нескольких атомов при передаче большого импульса иона.
5. Ионная имплантация – проникновение быстрого иона вглубь кристаллической решетки.
6. Образование на поверхности новых химических соединений, в некоторых случаях поверхностный слой оказывается в газообразном состоянии и испаряется (химическое распыление).
7. Отражение ионов от поверхности в виде нейтральных частиц в результате оже – нейтрализации. Потенциальная ионно-электронная эмиссия – испускание электрона атомом твердого тела через оже-процесс. При сближении иона с твердым телом на атомные расстояния возможен переход электрона из твердого тела на нижележащие уровни иона. Высвободившаяся энергия атома через оже-процесс передается другому электрону твердого тела, который может выйти в вакуум. Спектр этих электронов содержит информацию о плотности энергетических состояний электронов в приповерхностных слоях материала. Этот метод исследования электронной структуры твердых тел называется ионно-нейтрализационной спектроскопией.
Отдельные пики на этой зависимости позволяют реализовать метод ионной оже-спектроскопии
8. Вторичная ион – электронная эмиссия.
9. Адсорбция.
10. Вторичная ион – ионная эмиссия – ионизация и удаление атомов поверхности.

## Slide 3: Физико-химические процессы в твердом теле в зависимости от энергии бомбардирующих ионов

## Slide 4: Потери энергии ионом
При анализе процессов потери энергии ионом различают два основных механизма: соударения с электронами и соударения с ядрами.
Первый неупругий механизм состоит в том, что быстрый ион взаимодействует с электронами кристаллической решетки, в результате чего возникает возбуждение и ионизация атомов
кристалла. Так как плотность электронов в веществе высока, этот процесс можно считать непрерывным.
При втором упругом взаимодействии происходит обмен энергией между экранированными зарядами ядер первичного иона и атомами мишени. Его можно рассматривать как столкновение двух частиц. Ионы высоких энергий хорошо описываются резерфордовским рассеянием, ионы средних энергий– экранированным кулоновским рассеянием.
Кроме этих механизмов, вклад в энергетические потери дают обмен зарядами между движущимся ионом и атомом мишени. Этот обмен особенно эффективен, когда относительная скорость иона сравнима с боровской скоростью электрона 2·106 м/с (более 10эВ).
Таким образом, полные потери энергии можно представить в виде суммы трех составляющих – ядерной, электронной, и обменной

## Slide 5
Взаимодействие с ядрами.
Для вычисления потерь, обусловленных упругими взаимодействиями, необходимо знать ядерный потенциал экранирования. Хорошую приближенную формулу для энергетических потерь можно получить, используя для потенциала обратную квадратичную зависимость
где Z1, М1 и Z2, М2 - атомные номера и массы первичного иона и атомов кристаллической решетки соответственно; N – концентрация атомов, число частиц/нм3. Расчеты по этой формуле дают для большинства вариантов «ион – атом мишени» величину коэффициента энергетических потерь в диапазоне 100 – 1000 эВ/нм.
Как видно из формулы , замедляющая способность вещества не зависит от энергии. Поэтому пробег иона определяется равенством

## Slide 6: Взаимодействие с электронами.
Особенности замедления тяжелых ионов в результате взаимодействия с электронами при низких и промежуточных энергиях учитываются в модели Линдхарта, Шарфа и Шиотта (ЛШШ). В соответствие с этой моделью, энергетические потери пропорциональны скорости иона,
где k′ = 3,28 10-3(Z1+Z2)M1-1/2 N, эВ1/2/нм
зависит от типа первичного иона и материала мишени.

## Slide 7: Пробег иона.
При вычислении длины пробега иона можно считать, что потери на ядерные и электронные взаимодействия не связаны друг с другом. Тогда
Используя разложение Тейлора
Поучим
В общем случае замедляющая способность вещества
определяется как
Если S известна, то равенство можно проинтегрировать и найти полное расстояние R, которое ион с энергией E0 проходит до остановки

## Slide 8
При проведении технологических операций более важной величиной является глубина, на которой остановится ион.
При облучении образца вдоль нормали к поверхности глубина вне-
дрения совпадает с проекцией траекторного пробега на перво-
начальное направление движения иона. Эта величина называется проекционным пробегом Rp. Кроме того, иногда необходимо
знать расстояние, на которое сместится ион до своей остановки
относительно начального направления движения, т.е. поперечный пробег R⊥ .
Можно ввести еще и векторный пробег Rc , который представляет собой вектор, проведенный из точки начала движения иона в твердом теле к точке его остановки. Три последние величины связаны соотношением Rc2 = Rp2 + R⊥2 .

## Slide 9
Условно источники ионов (ИИ) для ИЛО могут быть классифицированы в две группы: сильноточные источники ионов низких энергий и источники ионов высоких энергий. К низким энергиям относятся ионы с энергиями в диапазоне до нескольких кэВ, а к высоким — в интервале от нескольких кэВ до нескольких сотен кэВ . Для ионно-ассистированного синтеза тонкопленочных структур, как правило, требуются ионы с энергиями в диапазоне 10 –150 эВ, а для проведения процессов активации, очистки поверхности и распыления мишени — ионы с энергиями в диапазоне 150 –2000 эВ.
В процессах ионно-лучевой обработки (ИЛО) наибольшее распространение наши сильноточные источники ионов низких энергий с широкой диаграммой направленности пучка.

## Slide 10: Ионный источник Радикал

## Slide 11
Для повышения равномерности плотности ионного тока на поверхности подложки делают трубчатые пучки расходящимися и наклонными за счет оответствующего изменения конфигурации (электродов) магнитного и электрического полей

## Slide 12
Ионный источник Ион-3 имеет полый катод в центре и два разрядных кольцевых промежутка соосно с ним.
              Ион-3. I, II — кольцевые разрядные промежутки, III — центральная ячейка Пеннинга;

## Slide 13: Многоячеистые источники
К другому классу ионных источников относятся ионные источники типа Ион-поток, Ион-4. В этих конструкциях ионных источников с холодным катодом разрядные ячейки расположены гексагонально по поверхности . Магнитная система образована из корпуса, многоштырьевой матрицы и совмещенного с ней многоячеистого фланца, выполненного из магнитомягкого материала. Магнитный поток возбуждается соленоидом и равномерно распределяется между разрядными ячейками, образуя в них магнитные поля с одинаковым значением магнитной индукции.
Анодная матрица расположена между дном источника и многоячеистым катодным фланцем и имеет отверстия, через которые проходят штыри магнитной системы. Подача рабочего газа в области разряда осуществляется через отверстия в штырях магнитной системы, и газ распределяется равномерно по каждой разрядной ячейке.
В таких ионных источниках мы имеем область горения разряда, также определенную скрещенными магнитным и электрическим полями. Из этого условия следуют, соответственно, траектории ионов, определяемые силовыми линиями электрического поля. Из картины силовых линий электрического поля следует, что ионные пучки имеют конусную форму и на определенном расстоянии перекрещиваются, а ионы испытывают соударения. К недостаткам этого класса ионных источников следует отнести большой угол падения ионов на подложку, что делает невозможным получение вертикальных структур, а также распыление катодных электродов и попадание примеси металла в ионный пучок. Жестким требованиям, предъявляемым к параметрам ионного пучка, для осуществления травления по-
лупроводниковых пластин в производстве изделий микрофотоэлектроники в большей степени удовлетворяют источники ионов с холодным катодом в виде полого цилиндра . В таких источниках возможно получение ионного пучка большой площади с высокой равномерностью и достаточно малой расходимостью. Высокая равномерность достигается за счет большого числа одинаковых разрядных промежутков. Для формирования ионного пучка диаметром 100 мм необходимо создать 37 разрядных промежутков, а для формирования равномерного ионного пучка диаметром 200 мм их требуется уже 139

## Slide 14: Источник Кауфмана
Для ионно-лучевой обработки наибольшее распространение получили сеточные (многоапертурные) ионные источники, получившие в литературе название источников Кауфмана. Первоначально устройство было разработано как ионный движитель по космической программе NASA в 1960'х годах. Позже он был адаптирован для модификации материалов и ионного распыления мишеней. Обычно в его состав входит термоэлектронный катод, анод и несколько сеток для многоапертурной экстракции. Для повышения степени ионизации газа и создания широких пучков с высокой равномерностью создается соосное магнитное поле с индукцией 3 – 5 мТл. В таких устройствах ионизация происходит в разрядной камере в пространстве анод – накаливаемый катод, при напряжении разряда не превышающем 100 В, а пучок формируется с помощью электростатической ионно-оптической системы (ИОС), выполненной в виде одной, двух или трех сеток. При этом обеспечивается давление газа в разрядной камере источника порядка 10-1 Па при общем давлении в камере 5 10-3 Па и коэффициенте использования рабочего газа до 80%
Применение таких устройств крайне ограничено вследствие ряда недостатков: потенциальная ненадежность накальных элементов (особенно при использовании активных газов) и как следствие сложность получения потока ионов с высокой равномерностью; наличие ограничений о плотности тока экстрагированных ионов при низких (особенно менее 100 эВ) энергиях, которое определяется исходя из закона Чарльда – Ленгмюра, и сравнительно небольшая (не более 1,2 мА/см2) плотность тока при энергиях порядка 1 кэВ , что связано с низкой плотностью плазмы генерируемого разряда и высокими требованиями к изготовлению и юстировке ИОС. Следует отметить ряд достоинств, определяющих применение многопучкового источника в ионной технологии.
I. Низкое напряжение разряда (20 В) уменьшает возможность распыления стенок камеры. Ионный пучок содержит небольшое количество примесей (10-6 %) и имеет малый энергетический разброс.
2. Механизм поддержания стационарного разряда допускает большой диаметр камеры при однородном распределении в ней плазмы, что, в свою очередь, позволяет применять многолучевое извлечение ионного пучка и работать с однородными потоками большого диаметра. и узким энергетическим спектром.
3. Осцилляция электронов позволяет использовать низкое давление в разрядной камере и поддерживать, таким образом, хороший вакуум в рабочей камере технологической установки, что снижает потери пучка и уменьшает загрязнение мишени. 14
4. Источник имеет высокий газовый к.п.д. (80 %) и высокий энергетический к.п.д.
1 - термокатод, 2 - экран катода,3 - цилиндрический анод, 4 - соленоид, 5 - ввод рабочего газа,6 - плазма,7 - эмиссионный электрод, 8 - ускоряющий электрод, 9 - замедляющий электрод, 10 - ионный пучок

## Slide 15: дуоплазмотрон
Дуоплазмотрон предназначен для получения ионных пучков высокой интенсивности из газообразных веществ. Разряд в газе слабого давления поддерживается в области между катодом и анодом, в котором имеется малое отверстие (0.5-1.5 мм). Наличие неоднородного магнитного поля и промежуточного электрода позволяет сконцентрировать область разряда в очень малой пространственной области, что и позволяет получать большие токи, за счет увеличения числа столкновений в единицу времени. Толщина полости между анодом и промежуточным электродом составляет 2-5 мм. Экстракция производится из области максимума магнитного поля, где поверхностная плотность ионов может достигать 1014 ионов/см2. Пучок обладает очень сильной расходимостью, для уменьшения которой используют вытягивающие электроды специальной формы. Вся система требует охлаждения. Ток пучка, создаваемый дуоплазмотроном, составляет порядка 100 мА .

## Slide 16: ВЧ источники
Высокочастотные источники предназначены для получения легких ионов путем объемной ионизации газов требуемых элементов. Плазма генерируется высокочастотным электромагнитным полем (10-30 МГц) с мощностью порядка 100 Вт в газе, находящемся под давлением примерно 10-3-10-2 Торр. ЭМ мощность подается или индуктивно (источник помещается в катушку), или через электроды, введенные в объем источника. Позволяет получать токи 1-20 мА, но обладают большим энергетическим разбросом 100 эВ.

## Slide 17: СВЧ источники
Достаточно совершенным способом создания плазмы является применение для ионизации атомов микроволнового разряда в условиях электронно-циклотронного резонанса, возбуждаемого на ЭЦР (eB/m). В магнитном поле порядка 1 Тл требуется СВЧ излучение с частотой более 28 ГГц, при этом получен поток плазмы с площадью сечения 800 см2.
Успешная работа всех ЭЦР-источников обусловлена следующими причинами:
1. Отсутствие расходуемых составляющих, что приводит чрезвычайной надежности и стабильности. Время работы составляет десятки дней.
2. Высокая температура электронов (1-101 кэВ) и относительно низкое давление нейтрального газа в плазме позволяют получать высокие концентрации многозарядных ионов
3. Ввиду избирательного нагрева ионы остаются холодными, что уменьшает энергетический разброс выводимого пучка. Эмиттанс определяется главным образом размером выходного отверстия.
Notes: Accel -ускоряющий , decel – тормозящий электрод

## Slide 18: Лазерный источник
Лазерный луч большой мощности, сфокусированный на поверхности твердой мишени, при плотности мощности более 108 Вт/см2 будет проходить через поверхность, где плотность электронов низка, и распространяться до тех пор, пока электронная плазменная частота не станет соответствовать частоте лазера. При достижении этого условия происходит быстрый электронный нагрев и интенсивная ионизация, создается плотная горячая плазма. Материал мишени «взрывается», образуя чрезвычайно плотную плазменную струю, распространяющуюся в направлении наибольшего градиента гидродинамического давления, обычно перпендикулярно поверхности.
Потенциально полезными свойствами для ионных источников плазменных выбросов являются: 1) значительное количество ионов в выбросе; 2) высокая степень ионизации; 3) короткое время генерирования плазмы; 4) направленность плазменных выбросов (их можно ориентировать вдоль оси вытягивания, что привет к малым эмиттансам пучка); 5) возможность создания разнообразных ядерных частиц, потенциальным источником плазмы является любой твердый материал; 6) простота проектирования и изготовления; 7) отсутствие газа-носителя.

## Slide 19: Источник ионов металлов
В отличии от ионных источников, использующих для создания пучков ионов атомов газа, методы получения сильноточных источников ионов металлов более ограниченны. В источниках ионов металлов используется, как правило, испарение, поверхностная ионизация или распыление ионов металла при помощи газов носителей.
Вакуумная дуга в парах металла является плазменным разрядом между двумя металлическими электродами в вакууме. Давление должно достаточно низким, чтобы остаточный газ не влиял на процессы в разряде. Основная черта разряда данного типа – образование катодных пятен, очень маленьких областей с большой плотностью тока (более 106 А/см2) на поверхности катода, где материал катода испаряется и ионизируется. По аналогии с нагревом лазером, устанавливается большой градиент давления, который заставляет плазму двигаться сначала перпендикулярно катоду, а затем в направлении анода. Именно эта распространяющаяся плазменная струя и составляет среду, из которой происходит вытягивание ионов. Отличительной чертой источников данного типа является возможность получения очень больших токов ионов металла, которые как правило находятся в разнозарядовом состоянии. Большой ток позволяет сепарировать ионы по зарядовому состоянию.

## Slide 20
Жидкометаллические источники состоят из жидкометаллического покрытия на игольчатой подложке. Приложение потенциала в несколько киловольт в высоком вакууме к расположенному рядом вытягивающему электроду приводит к деформации жидкого металла на конце иглы с образованием конуса. На вершине стабилизированного конуса электрическое поле достаточно для создания ионных токов. Этот источник обладает очень высокой яркостью, 106 А/(см2∙ср) и невысоким энергетическим разбросом(менее 10 эВ). Ограничением является применение только таких чистых элементов, которые являются проводниками и имеют низкое давление пара при температуре плавления.
Notes: Stress sheld -защита от перегрузок , taper pins – конический штифт , retaning ring – зажимное кольцо

## Slide 21: Значение коэффициента распыления ионами аргона (в скобках – эксперимент)