## Slide 1
1
Исследование влияния ионно-барьерной плёнки на работу ЭОП

## Slide 2
2
Схема ЭОП 3-го поколенния
Стеклянная пластина
Фотокатод
ИБП
МКП
Люминофор (экран)
Стекло
Основные задачи:
Изучение процессов взаимодействия заряженных частиц с ИБП;
Расчёт основных параметров плёнок Al и Al2O3 при прохождении электронов и сравнение полученных результатов с имеющимися экспериментальными данными;
Расчёт коэффициента усиления МКП и эффективности регистрации;
Расчёт ионной проницаемости плёнки;
Влияния лёгких и тяжёлых ионов на коэффициент распыления цезия;
Выявление возможных причин нестабильности параметров ИБП;
Формулировка задач, изучение которых необходимо для более полной оценки влияния ИБП на характеристики работы ЭОП.

## Slide 3
3
Потери энергии на длине пути (теория Бете):
Доля энергии, уносимая обратно рассеянными электронами:
Зависимости энергии электронов от пройденного пути при разных значениях начальной энергии для плёнки Al

## Slide 4
- интегральный логарифм
r=KR𝜉 ~ Kεn (2)
Значения параметров k и n для различных энергий для алюминия |  |  |  |  |  |  | 
Параметры | ε |  |  |  |  |  | 
 | 1-10 | 5-50 | 10-100 | 50-500 | 100-1000 | 500-5000 | 103-104
n | 1.35 | 1.52 | 1.64 | 1.77 | 1.80 | 1.85 | 1.8
k | 1.37 | 0.95 | 0.64 | 0.36 | 0.31 | 0.223 | 0.2
Максимальная погрешность, % | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5
Где: t = ε2, ε — безразмерная энергия, равная ε = bE/I
(1)
Сплошная линия по ф-ле (1), пунктир – (2)

## Slide 5
Расчётные значения максимальной глубины проникновения электрона для алюминия |  |  |  |  |  | 
E, кэВ | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2
Rξ, нм | 3.88 | 9.90 | 17.16 | 25.28 | 34.15 | 43.67
dmax, нм | 3.05 | 7.01 | 12.15 | 17.90 | 24.18 | 30.92

## Slide 6
Зависимость энергии, поглощённой в плёнке от толщины для разных значений начальной энергии в кэВ: 1 – 0.2; 2 – 0.4; 3 – 0.6; 4 – 0.8; 5 – 1.0; 6 – 1.2
Результаты расчёта энергии, уносимой обратно рассеянными электронами |  |  |  |  |  | 
E, кэВ | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2
 | 0.084 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
Eη, кэВ | 0.0168 | 0.051 | 0.0774 | 0.1032 | 0.1290 | 0.1548
 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 92.4 | 15.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 289.6 | 149.6 | 59.6 | 33.6 | 17.6 | 7.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
800 | 490.8 | 346.8 | 220.8 | 168.8 | 125.8 | 90.8 | 63.8 | 43.8 | 28.8 | 18.8 | 11.8
1000 | 684 | 549 | 418 | 357 | 301 | 249 | 204 | 164 | 129 | 101 | 77
1200 | 872.2 | 747.2 | 620.2 | 558.2 | 498.2 | 440.2 | 386.2 | 335.2 | 288.2 | 245.2 | 207.2
Энергия электронов (в эВ) на выходе из плёнок AL разной толщины

## Slide 7
7
E, кэВ | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2
Wη | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109
Eη, эВ | 21.8 | 43.6 | 65.4 | 87.2 | 109.0 | 130.8
Расчётные значения энергии, уносимой обратно рассеянными электронами для плёнки окиси алюминия
Зависимость энергии, поглощённой в плёнке, в зависимости от толщины
1 – 0.2 кэВ
2 – 0.4 кэВ
3 – 0.6 кэВ
4 – 0.8 кэВ
5 – 1.0 кэВ
6 – 1.2 кэВ

## Slide 8
E, кэВ | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2
ε | 1.64 | 3.28 | 4.93 | 6.57 | 8.21 | 9.85
Rξ,, нм | 2.21 | 5.63 | 9.74 | 14.40 | 20.10 | 26.50
Траекторный пробег и максимальная глубина пробега электронов при разных начальных энергиях в пленке Al2O3
Коэффициент К для Al2O3: K = 16894768.85.
dmax, нм | 1.64 | 4.17 | 7.22 | 10.67 | 14.89 | 18.64
 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/75*
400 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/310*
600 | 154.6 | 28.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 358.8 | 157 | 49.8 | 24.8 | 10.8 | 4.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0/750*
1000 | 578 | 365 | 196 | 135 | 89 | 56 | 33 | 19 | 11 | 6 | 3
1200 | 791.2 | 589.2 | 402.2 | 321.2 | 250.2 | 190.2 | 141.2 | 102.2 | 72.2 | 49.2 | 33/116*
Расчётные значения энергии электронов в эВ на выходе из плёнки Al2О3

## Slide 9
9
Коэффициент проницаемости:
Расчётные зависимости коэффициента проницаемости для плёнки алюминия. Точками нанесены экспериментальные данные для Е = 800 эВ
Коэффициент проницаемости для плёнки окисла алюминия
где d — толщина плёнки, а RN — нормальный пробег, соответствующий такой толщине плёнки, при которой коэффициент прохождения падает в е раз.
(для Al).

## Slide 10
10
Экспериментальные и расчётные зависимости эффективности регистрации МКП при разных толщинах плёнки алюминия
1 – 2 нм; 2 – 4 нм; 3 – 8 нм; 4 – 10 нм
Зависимость эффективности регистрации от энергии электронов при наличии плёнки оксида алюминия разной толщины

## Slide 11
11
Е, эВ\ d,нм | 5 нм | 7 нм
400 эВ | 7.5 нм/1.5* | 12 нм/1.8*
800 эВ | 3.8нм/2.0* | 6.5нм/3.0*
Пространственное распределение пучка электронов на входе пленки:
Средняя длина свободного пробега электрона в Al;
Радиальное рассеяние электронов (расчётные и экспериментальные значения) для алюминиевой плёнки
Зависимость коэф. усиления МКП от энергии при разных толщинах плёнки оксида алюминия
.

## Slide 12
Нормированные зависимости пространственного распределения для плёнки алюминия пучка электронов с начальной энергией: а) 400 эВ; б) 600 эВ; в) 800 эВ; г) 1000 эВ. Сплошная линия – плёнка толщиной 5 нм; точечная – 7 нм; пунктирная – 10 нм

## Slide 13
Пространственное распределение электронов при разных толщинах плёнки оксида алюминия для разных начальных значений энергии электронов: а) 400 эВ; б) 800 эВ
Радиальное рассеяние электронов для разного процентного содержания элементов в плёнки оксида алюминия:
а) 75 % алюминия и 25 % кислорода; б) 25% алюминия и 75 % кислорода

## Slide 14
14
Ядерная тормозная способность:
(12)
Траекторный пробег:
(13)
Проецированный пробег:
(14)
Плёнка | Ионы | Z | M | ε | (dE/dR)n, эВ/нм | Sn, эВ×нм2 | Rp, нм
Al | N2 | 7 | 28 | 0.049 | 261.341 | 4.341 | 2.918
 | CO | 7 | 28 | 0.049 | 261.341 | 4.341 | 2.918
 | OH | 4.5 | 17 | 0.101 | 144.806 | 2.405 | 3.648
 | H2 | 1 | 2 | 0.777 | 5.929 | 0.098 | 12.864
Al2O3 | N2 | 7 | 28 | 0.057 | 98.025 | 4.101 | 1.741
 | CO | 7 | 28 | 0.057 | 98.025 | 4.101 | 1.741
 | OH | 4.5 | 17 | 0.123 | 56.358 | 2.358 | 2.024
 | H2 | 1 | 2 | 1.061 | 2.401 | 0.1 | 7.609
Расчётные значения проецированного пробега для разных ионов при Е = 850 В
Ион | S
H2 | 0.02
OH | 0.27
CO | 0.372
N2 | 0.372
Расчётные значения коэффициента распыления цезия
Коэффициент распыления:
(15)
Пробеги ионов в алюминии и окиси алюминия

## Slide 15
Плёнка | Энергия электронов, эВ | Толщина плёнки, ангстрем | Коэфф. прон. | Энергия электронов на выходе, эВ | Средний угол рассения, градусы | Коэф. усиления МКП | Эфф. регистр, %
Al | 400 | 50 | 0.22 | 15.4 | 54 | 120 | 3
 |  | 70 | 0.04 | 0.4 | 58 | 0 | 0
 |  | 100 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
 | 600 | 50 | 0.65 | 149.6 | 44 | 610 | 34
 |  | 70 | 0.4 | 59.6 | 48 | 370 | 12
 |  | 100 | 0.12 | 7.6 | 56 | 60 | 0
 | 800 | 50 | 0.85 | 346.8 | 35 | 800 | 56
 |  | 70 | 0.7 | 220.8 | 41 | 700 | 41
 |  | 100 | 0.4 | 90.8 | 48 | 470 | 16
Al2O3 | 1000 | 50 | 0.92 | 549 | 27 | 900 | 68
 |  | 70 | 0.84 | 418 | 38 | 740 | 51
 |  | 100 | 0.65 | 249 | 39 | 730 | 39
 | 400 | 50 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
 |  | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
 |  | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
 | 600 | 50 | 0.27 | 28.6 | 46 | 220 | 6
 |  | 70 | 0.04 | 2.6 | 51 | 20 | 1
 |  | 100 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
 | 800 | 50 | 0.63 | 157.8 | 37 | 690 | 37
 |  | 70 | 0.33 | 49.8 | 43 | 350 | 9
 |  | 100 | 0.07 | 4.8 | 49 | 90 | 0
 | 1000 | 50 | 0.82 | 365 | 31 | 870 | 58
 |  | 70 | 0.63 | 196 | 40 | 700 | 37
 |  | 100 | 0.30 | 56 | 45 | 480 | 11
Сводная таблица основных параметров работы ЭОП

## Slide 16
16
Спасибо за внимание!