## Slide 1
Взаимодействие ускоренных ионов с веществом

## Slide 2: Взаимодействие ускоренных ионов с веществом
При падении ускоренных ионов (энергия 0.1 – 100 кэВ) на поверхность твердого тела возможны следующие виды взаимодействий:
1. Обратное рассеяние иона атомом или группой атомов на поверхности. При этом происходит отклонение траектории иона и обмен энергией с поверхностью.
2. Атомная дислокация – смещение после удара атома на поверхности в положение с более сильной связью со структурой образца.
3. Внутренние дислокации в веществе при облучении ионами с большой энергией.
4. Физическое распыление – удаление с поверхности оного или нескольких атомов при передаче большого импульса иона.
5. Ионная имплантация – проникновение быстрого иона вглубь кристаллической решетки.
6. Образование на поверхности новых химических соединений, в некоторых случаях поверхностный слой оказывается в газообразном состоянии и испаряется (химическое распыление).
7. Отражение ионов от поверхности в виде нейтральных частиц в результате оже – нейтрализации. Потенциальная ионно-электронная эмиссия – испускание электрона атомом твердого тела через оже-процесс. При сближении иона с твердым телом на атомные расстояния возможен переход электрона из твердого тела на нижележащие уровни иона. Высвободившаяся энергия атома через оже-процесс передается другому электрону твердого тела, который может выйти в вакуум. Спектр этих электронов содержит информацию о плотности энергетических состояний электронов в приповерхностных слоях материала. Этот метод исследования электронной структуры твердых тел называется ионно-нейтрализационной спектроскопией.
Отдельные пики на этой зависимости позволяют реализовать метод ионной оже-спектроскопии
Кинетическая ионно-электронная ээмиссия – выход в вакуум свободных электронов, образовавшихся в результате ионизации ионами атомов твердого тела
8. Вторичная ион – электронная эмиссия.
9. Адсорбция.
10. Вторичная ион – ионная эмиссия – ионизация и удаление атомов поверхности.

## Slide 3: Физико-химические процессы в твердом теле в зависимости от энергии бомбардирующих ионов

## Slide 4: Потери энергии ионом
При анализе процессов потери энергии ионом различают два основных механизма: соударения с электронами и соударения с ядрами.
Первый неупругий механизм состоит в том, что быстрый ион взаимодействует с электронами кристаллической решетки, в результате чего возникает возбуждение и ионизация атомов
кристалла. Так как плотность электронов в веществе высока, этот процесс можно считать непрерывным.
При втором упругом взаимодействии происходит обмен энергией между экранированными зарядами ядер первичного иона и атомами мишени. Его можно рассматривать как столкновение двух частиц.
Ионы высоких энергий хорошо описываются резерфордовским рассеянием, ионы средних энергий– экранированным кулоновским рассеянием.
Кроме этих механизмов, вклад в энергетические потери дает обмен зарядами между движущимся ионом и атомом мишени. Этот обмен особенно эффективен, когда относительная скорость иона сравнима с боровской скоростью электрона 2·106 м/с.
Таким образом, полные потери энергии можно представить в виде суммы трех составляющих – ядерной, электронной, и обменной

## Slide 5: Пробег иона.
При вычислении длины пробега иона можно считать, что потери на ядерные и электронные взаимодействия не связаны друг с другом. Тогда
Используя разложение Тейлора
Поучим
Замедляющая способность вещества определяется как
Если S известна, то равенство можно проинтегрировать и найти полное расстояние R, которое ион с энергией E0 проходит до остановки

## Slide 6
Взаимодействие с ядрами.
Для вычисления потерь, обусловленных упругими взаимодействиями, необходимо знать ядерный потенциал экранирования. Хорошую приближенную формулу для энергетических потерь можно получить, используя для потенциала обратную квадратичную зависимость
где Z1, М1 и Z2, М2 - атомные номера и массы первичного иона и атомов кристаллической решетки соответственно; N – концентрация атомов, число частиц/нм3. Расчеты по этой формуле дают для большинства вариантов «ион – атом мишени» величину коэффициента энергетических потерь в диапазоне 100 – 1000 эВ/нм.
Как видно из формулы , замедляющая способность вещества не зависит от энергии. Поэтому пробег иона определяется равенством

## Slide 7: Взаимодействие с электронами.
Особенности замедления тяжелых ионов в результате взаимодействия с электронами при низких и промежуточных энергиях учитываются в модели Линдхарта, Шарфа и Шиотта (ЛШШ). В соответствие с этой моделью, энергетические потери пропорциональны скорости иона,
где k′ = 3,28 10-3(Z1+Z2)M1-1/2 N, эВ1/2/нм зависит от типа первичного иона и материала мишени.

## Slide 8
При проведении технологических операций более важной величиной является глубина, на которой остановится ион.
При облучении образца вдоль нормали к поверхности глубина вне-
дрения совпадает с проекцией траекторного пробега на перво-
начальное направление движения иона. Эта величина называется проективным (проекционным) пробегом Rp. Кроме того, иногда необходимо
знать расстояние, на которое сместится ион до своей остановки
относительно начального направления движения, т.е. поперечный пробег R⊥ .
Можно ввести еще и векторный пробег Rc , который представляет собой вектор, проведенный из точки начала движения иона в твердом теле к точке его остановки. Три последние величины связаны соотношением Rc2 = Rp2 + R⊥2 .

## Slide 9
В процессах ионно-лучевой обработки (ИЛО) наибольшее распространение наши сильноточные источники ионов низких энергий с широкой диаграммой направленности пучка. Условно источники ионов (ИИ) для ИЛО могут быть классифицированы в две группы: сильноточные источники ионов низких энергий и источники ионов высоких энергий. К низким энергиям относятся ионы с энергиями в диапазоне до нескольких кэВ, а к высоким — в интервале от нескольких кэВ до нескольких сотен кэВ . Для ионно-ассистированного синтеза тонкопленочных структур, как правило, требуются ионы с энергиями в диапазоне 10 –150 эВ, а для проведения процессов активации, очистки поверхности и распыления мишени — ионы с энергиями в диапазоне 150 –2000 эВ.

## Slide 10: Ионный источник Радикал

## Slide 11
Для повышения равномерности плотности ионного тока на поверхности подложки делают трубчатые пучки расходящимися и наклонными за счет соответствующего изменения конфигурации (электродов) магнитного и электрического полей

## Slide 12
Ионный источник Ион-3 имеет полый катод в центре и два разрядных кольцевых промежутка соосно с ним.
              Ион-3. I, II — кольцевые разрядные промежутки, III — центральная ячейка Пеннинга;

## Slide 13: Многоячеистые источники
К другому классу ионных источников относятся ионные источники типа Ион-поток, Ион-4. В этих конструкциях ионных источников с холодным катодом разрядные ячейки расположены гексагонально по поверхности . Магнитная система образована из корпуса, многоштырьевой матрицы и совмещенного с ней многоячеистого фланца, выполненного из магнитомягкого материала. Магнитный поток возбуждается соленоидом и равномерно распределяется между разрядными ячейками, образуя в них магнитные поля с одинаковым значением магнитной индукции.
Анодная матрица расположена между дном источника и многоячеистым катодным фланцем и имеет отверстия, через которые проходят штыри магнитной системы. Подача рабочего газа в области разряда осуществляется через отверстия в штырях магнитной системы, и газ распределяется равномерно по каждой разрядной ячейке.
В таких ионных источниках мы имеем область горения разряда, также определенную скрещенными магнитным и электрическим полями. Из этого условия следуют, соответственно, траектории ионов, определяемые силовыми линиями электрического поля. Из картины силовых линий электрического поля следует, что ионные пучки имеют конусную форму и на определенном расстоянии перекрещиваются, а ионы испытывают соударения. К недостаткам этого класса ионных источников следует отнести большой угол падения ионов на подложку, что делает невозможным получение вертикальных структур, а также распыление катодных электродов и попадание примеси металла в ионный пучок. Жестким требованиям, предъявляемым к параметрам ионного пучка, для осуществления травления по-
лупроводниковых пластин в производстве изделий микрофотоэлектроники в большей степени удовлетворяют источники ионов с холодным катодом в виде полого цилиндра . В таких источниках возможно получение ионного пучка большой площади с высокой равномерностью и достаточно малой расходимостью. Высокая равномерность достигается за счет большого числа одинаковых разрядных промежутков. Для формирования ионного пучка диаметром 100 мм необходимо создать 37 разрядных промежутков, а для формирования равномерного ионного пучка диаметром 200 мм их требуется уже 139

## Slide 14: Источник Кауфмана
Для ионно-лучевой обработки наибольшее распространение получили сеточные (многоапертурные) ионные источники, получившие в литературе название источников Кауфмана. Первоначально устройство было разработано как ионный движитель по космической программе NASA в 1960'х годах. Позже он был адаптирован для модификации материалов и ионного распыления мишеней. Обычно в его состав входит термоэлектронный катод, анод и несколько сеток для многоапертурной экстракции. Для повышения степени ионизации газа и создания широких пучков с высокой равномерностью создается соосное магнитное поле с индукцией 3 – 5 мТл. В таких устройствах ионизация происходит в разрядной камере в пространстве анод – накаливаемый катод, при напряжении разряда не превышающем 100 В, а пучок формируется с помощью электростатической ионно-оптической системы (ИОС), выполненной в виде одной, двух или трех сеток. При этом обеспечивается давление газа в разрядной камере источника порядка 10-1 Па при общем давлении в камере 5 10-3 Па и коэффициенте использования рабочего газа до 80%
Применение таких устройств крайне ограничено вследствие ряда недостатков: потенциальная ненадежность накальных элементов (особенно при использовании активных газов) и как следствие сложность получения потока ионов с высокой равномерностью; наличие ограничений о плотности тока экстрагированных ионов при низких (особенно менее 100 эВ) энергиях, которое определяется исходя из закона Чарльда – Ленгмюра, и сравнительно небольшая (не более 1,2 мА/см2) плотность тока при энергиях порядка 1 кэВ , что связано с низкой плотностью плазмы генерируемого разряда и высокими требованиями к изготовлению и юстировке ИОС. Следует отметить ряд достоинств, определяющих применение многопучкового источника в ионной технологии.
I. Низкое напряжение разряда (100-200 В) уменьшает возможность распыления стенок камеры. Ионный пучок содержит небольшое количество примесей (10-6 %) и имеет малый энергетический разброс.
2. Механизм поддержания стационарного разряда допускает большой диаметр камеры при однородном распределении в ней плазмы, что, в свою очередь, позволяет применять многолучевое извлечение ионного пучка и работать с однородными потоками большого диаметра. и узким энергетическим спектром.
3. Осцилляция электронов позволяет использовать низкое давление в разрядной камере и поддерживать, таким образом, хороший вакуум в рабочей камере технологической установки, что снижает потери пучка и уменьшает загрязнение мишени.
4. Источник имеет высокий газовый к.п.д. (80 %) и высокий энергетический к.п.д.
1 - термокатод, 2 - экран катода,3 - цилиндрический анод, 4 - соленоид, 5 - ввод рабочего газа,6 - плазма,7 - эмиссионный электрод, 8 - ускоряющий электрод, 9 - замедляющий электрод, 10 - ионный пучок

## Slide 15: дуоплазмотрон
Дуоплазмотрон предназначен для получения ионных пучков высокой интенсивности из газообразных веществ. Разряд в газе слабого давления поддерживается в области между катодом и анодом, в котором проколото малое отверстие (0.5-1.5 мм). Наличие неоднородного магнитного поля и промежуточного электрода позволяет сконцентрировать область разряда в очень малой пространственной области, это и позволяет получать большие токи, за счет увеличения числа столкновений в единицу времени. Толщина полости между анодом и промежуточным электродом составляет 2-5 мм. Экстракция производится из области максимума магнитного поля, где поверхностная плотность ионов может достигать 1014 ионов/см2. Пучок обладает очень сильной расходимостью, для уменьшения которой используют вытягивающие электроды специальной формы. Вся система требует охлаждения. Ток пучка, создаваемый дуоплазмотроном составляет порядка 100 мА .
Notes: iron electrod – железный. Intermediate - средний

## Slide 16: ВЧ источники
Высокочастотные источники предназначены для получения легких ионов путем объемной ионизации газов требуемых элементов. Плазма генерируется высокочастотным электромагнитным полем (10-30 МГц) с мощностью порядка 100 - 1000 Вт в газе, находящемся под давлением примерно 10-3-10-2 Торр. ЭМ мощность подается или индуктивно (источник помещается в катушку), или через электроды, введенные в объем источника. Позволяет получать токи 1-20 мА, но обладают большим энергетическим разбросом 100 эВ.

## Slide 17: СВЧ источники
Достаточно совершенным способом создания плазмы является применение для ионизации атомов микроволнового разряда в условиях электронно-циклотронного резонанса, возбуждаемого на ЭЦР (eB/m). В магнитном поле порядка 1 Тл требуется СВЧ излучение с частотой более 28 ГГц, при этом получен поток плазмы с площадью сечения 800 см2.
Успешная работа всех ЭЦР-источников обусловлена следующими причинами:
1. Отсутствие расходуемых составляющих, что приводит чрезвычайной надежности и стабильности. Время работы составляет десятки дней.
2. Высокая температура электронов (1-101 кэВ) и относительно низкое давление нейтрального газа в плазме позволяют получать высокие концентрации многозарядных ионов
3. Ввиду избирательного нагрева ионы остаются холодными, что уменьшает энергетический разброс выводимого пучка. Эмиттанс определяется главным образом размером выходного отверстия.
Notes: Accel -ускоряющий , decel – тормозящий электрод, helicon antenna- спиральная антенна

## Slide 18: Лазерный источник
Лазерный луч большой мощности, сфокусированный на поверхности твердой мишени, при плотности мощности более 108 Вт/см2 будет проходить через поверхность, где плотность электронов низка, и распространяться до тех пор, пока электронная плазменная частота не станет соответствовать частоте лазера. При достижении этого условия происходит быстрый электронный нагрев и интенсивная ионизация, создается плотная горячая плазма. Материал мишени «взрывается», образуя чрезвычайно плотную плазменную струю, распространяющуюся в направлении наибольшего градиента гидродинамического давления, обычно перпендикулярно поверхности.
Потенциально полезными свойствами для ионных источников плазменных выбросов являются: 1) значительное количество ионов в выбросе; 2) высокая степень ионизации; 3) короткое время генерирования плазмы; 4) направленность плазменных выбросов (их можно ориентировать вдоль оси вытягивания, что привет к малым эмиттансам пучка); 5) возможность создания разнообразных ядерных частиц, потенциальным источником плазмы является любой твердый материал; 6) простота проектирования и изготовления; 7) отсутствие газа-носителя.

## Slide 19: Источник ионов металлов
В отличии от ионных источников, использующих для создания пучков ионов, методы получения сильноточных источников ионов металлов более ограниченны. В источниках ионов металлов используется, как правило, испарение, поверхностная ионизация или распыление ионов металла при помощи газов носителей.
Вакуумная дуга в парах металла является плазменным разрядом между двумя металлическими электродами в вакууме. Давление должно достаточно низким, чтобы остаточный газ не влиял на процессы в разряде. Основная черта разряда данного типа – образование катодных пятен, очень маленьких областей с большой плотностью тока (более 106 А/см2) на поверхности катода, где материал катода испаряется и ионизируется. По аналогии с нагревом лазером, устанавливается большой градиент давления, который заставляет плазму двигаться сначала перпендикулярно катоду, а затем в направлении анода. Именно эта распространяющаяся плазменная струя и составляет среду, из которой происходит вытягивание ионов. Отличительной чертой источников данного типа является возможность получения очень больших токов ионов металла, которые как правило находятся в разнозарядовом состоянии. Большой ток позволяет сепарировать ионы по зарядовому состоянию.

## Slide 20
Жидкометаллические источники состоят из жидкометаллического покрытия на игольчатой подложке. Приложение потенциала в несколько киловольт в высоком вакууме к расположенному рядом вытягивающему электроду приводит к деформации жидкого металла на конце иглы с образованием конуса. На вершине стабилизированного конуса электрическое поле достаточно для создания ионных токов. Этот источник обладает очень высокой яркостью, 106 А/(см2∙ср) и невысоким энергетическим разбросом(менее 10 эВ). Ограничением является применение только таких чистых элементов, которые являются проводниками и имеют низкое давление пара при температуре плавления.
Notes: Stress sheld -защита от перегрузок , taper pins – конический штифт , retaning ring – зажимное кольцо

## Slide 21: Значение коэффициента распыления ионами аргона (в скобках – эксперимент)